## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПОГОНАЖНЫХ БЕЗ СРАЩИВАНИЯ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

Настоящие технические условия распространяются на детали профильные из древесины (далее – ПОГОНАЖ).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ.

1.1 Длину погонажа устанавливают по согласованию изготовителя с  потребителем с прирезкой под углом 90º. Максимально возможная длина погонажа  4000/5100/6000 мм.

1.2 Предельные отклонения от номинальных размеров изделий не должны быть более:

- По длине				+ 5 мм

- По ширине			+ 1 мм

- По толщине			± 0,5 мм

1.3 Отклонение от плоскостности (покоробленность) для погонажа считают допустимым, если оно устраняется легким прижатием к ровной поверхности.

1.4 Параметры шероховатости поверхности погонажа  R max по ГОСТ 7016 не должна быть более 240 мкм.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1 Погонаж  должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих    технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2 Погонаж изготавливают из древесины хвойных пород. Качество древесины по нормам соответствует ГОСТ 8486-86.

2.3 Влажность древесины погонажа должна быть в пределах 16 ± 2%.

2.4 Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки на погонаже должны соответствовать указанным в таблице 1.																		                                                                                                                   Таблица 1

| Наименование порока древесины и обработки по ГОСТ 2140-71 | Сорт «B» |
| --- | --- |

| 1.Сучки здоровые сросшиеся светлые. | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| --- | --- |
| 2.Сучки здоровые сросшиеся темные | Допускаются на лицевой и оборотной сторонах. |
| 3.Сучки здоровые частично сросшиеся и несросшиеся | Допускаются на лицевой стороне диаметром не более 20мм. На оборотной не учитываются |
| 4.Сучки здоровые с трещинами | Допускаются с трещиной по ширине не более 2мм не превышающей 1/3 диаметра сучка. На оборотной не учитываются. |
| 6. Отверстия от выпавших сучков. | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной не учитываются |
| 7.Смоляные кармашки. | Допускаются |
| 8. Сердцевина. | Допускается |
| 9. Трещины. | Допускаются на лицевой стороне шириной не более 1мм длиной не более 400мм, на оборотной стороне не учитываются |
| 10.Химические окраски (синева). | .На лицевой стороне не допускается. На оборотной стороне не учитываются |
| 11. Червоточина. | На лицевой стороне допускается глубиной не более 2мм, шириной не более 3мм в кол-ве не более 1шт на 1м1, не оборотной стороне не учитываются |
| 12.Смоляные пятна и полосы. | Допускаются на лицевой и оборотной стороне. |
| 13.Прорость | На лицевой стороне допускается макс.шириной не более 3мм протяженностью не более 50мм, на оборотной стороне не учитывается. |
| 14.Твердая заболонная гниль | Допускается в виде пятен и полос на оборотной стороне. |
| 15.Дефекты механической обработки (сколы, вырывы, запилы, вмятины). | Допускаются глубиной не более 2мм, длиной не более 5мм. шириной не более 2мм. |
| 16. Мягкая, трухлявая гниль | Не допускается |

2.5 Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ.

- 3.1 Погонаж принимают партией. Партией считают число изделий одного сорта, размера, одной породы древесины,  оформленные одним документом о качестве.

- 3.2 Приемочный контроль и сортировка изделий по сортам  производится в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

4.1 Длину, ширину, толщину изделий измеряют  металлическими рулетками по ГОСТ 7502, штангенциркулями по ГОСТ 166. Ширину и толщину измеряют по торцам и посередине длины деталей.

4.2 Породу древесины определяют визуально. Пороки древесины и обработки оценивают и измеряют по ГОСТ 2140.

4.3  Влажность древесины изделий определяют электровлагомером по ГОСТ 16588.

4.4  Шероховатость поверхности изделий определяют методом сравнения с эталоном.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

  - Погонаж сорта «B»  одного размера, породы древесины и сорта формируются в транспортные мини-пакеты и упаковываются в термоусадочную пленку.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий во время погрузки, транспортировки и разгрузки.

  - Изделия транспортируют в горизонтальном положении всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

  - При транспортировке, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность изделий (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Погрузка погонажа  навалом и разгрузка сбрасыванием не допускается.

  - Длительное хранение погонажа допускается в горизонтальном положении, в помещениях с относительной влажностью не более 60% при температуре +20º - +25º  в упаковке завода-изготовителя. Перепад температуры и влажности при хранении не допускается.

Зам.директора по качеству:                                                 Соколов Н.С.