TITEBOND III Ultimate Wood Glue - это первый очищаемый водой однокомпонентный клей для дерева с испытанной на практике повышенной влагостойкстью. Клей соответствует стандарту ANSI/HPVA Тип I по водостойкости, кроме того, обладает высокой прочностью соединения, более длительным открытым временем сборки и низкой температурой применения. Клей не токсичен, без растворителей и более безопасен в использовании по сравнению с обычными водостойкими клеями для дерева. У него сильное первоначальное схватывание, он хорошо шлифуется без размягчения и допускает непрямой контакт с продуктами питания (разделочные доски). Превосходство этого клея в том, что он идеально подходит для внутренних и наружных работ.
Удовлетворяет требованиям ASTM D-4236
Характеристики продукта
· Соответствует требованиям стандарта ANSI/HPVA Тип I по водостойкости; 

· Водостойкий клей, который очищается водой; 

· Сверхсильное соединение; 

· Сильное первоначальное схватывание; 

· Применяется для внутренних и наружных работ; 

· Более длительное открытое рабочее время; 

· Низкая температура применения; 

· Не влияет на финишное покрытие; 

· Допускается непрямой контакт с продуктами питания; 

· Группа нагрузки по EN 204/205 1K/D4. 

Физические свойства
Основа: Улучшенная ПВА эмульсия
Расчетный VOC: 5,6 г/л
Состояние: Жидкость
Плотность: 1.10 г/см3
Цвет: Дубленой кожи
Температура белой точки: 7°С
Сухая пленка: Светло-коричневый
Сухой остаток: 48%
Вязкость: 4200 мПа*с

pH: 2,5 - 3,5
Циклы заморозка-оттайка: Стабилен
Белая точка (7°С) - наименьшая рекомендованная температура клея, воздуха и склеиваемых материалов, при которой возможно качественное соединение.
Срок годности 24 месяца в фабричной упаковке при 23°С
Прочность клеевого соединения по ASTM D-905 (на твердом клене)
Температура


Прочность, кг/см2


Разрушение по массиву дерева, %
Комнатная



281




57
65°С в течение ночи


  56




0
Указания по применению
Температура применения: выше 8°С
Рабочее время: не более 15 минут (при 21°С и 50% влажности)
Общее время сборки: 20-25 минут (при 21°С и 50% влажности)  
Минимальный расход: приблизительно 162 г/м2
Прикладываемое давление: достаточно совместить склеиваемые поверхности вместе (7-10 кг/см2 для мягких пород, 9-13 кг/см2 древесина средних пород, 13-18 кг/см2 для твердых пород).
Метод нанесения: пластиковая бутылка с плоским носиком, нанесение валиком или кистью. Очистка: Влажный клей удаляется мягкой тканью. Засохший клей убирается механически.
  Фасовка:
арт. 1413 – 237 мл

арт. 1414 – 473 мл

арт. 1415 – 946 мл

арт. 1416 – 3,8 л

арт. 1417 – 20 кг

арт. 1418 – 225 кг
Ограничения
Titebond III Ultimate Wood Glue не применяется в условиях постоянной влажности или ниже уровня воды. Не используется для несущих нагрузку изделий. Использовать, когда температуры клея или деталей выше 8°С. Хранить при температуре ниже 23°С. Хранение при более высокой температуре может вызвать загустение клея и снижение срока годности. При загустении, энергично трясти клей в закрытой упаковке, пока продукт не примет первоначальный вид. Рекомендуется протестировать клей на образцах склеиваемых материалов.
